polimerowe materiały fotoluminescencyjne

ORAZ SPOSÓB ICH OTRZYMYWANIA

Polimerowe materiały fotoluminescencyjne na bazie polieterów lub politioeterów oraz sposób ich otrzymywania to rozwiązanie z zakresu chemii materiałów wielkocząsteczkowych, pozwalające uzyskać stabilne układy o właściwościach luminescencyjnych z możliwością sterowania kolorem emitowanego światła. Właściwości te zapewnia specyficzna gwiaździsta struktura otrzymywanych łańcuchów polimerowych, przy jednoczesnym kontrolowanym wprowadzaniu odpowiednich optycznie aktywnych podstawników.

STAN OBECNY

Polimery fotoluminescencyjne należą do szybko rozwijającej się grupy nowoczesnych materiałów znajdujących zastosowanie w optoelektronice, między innymi jako wyświetlacze organiczne o nazwie LED lub OLED (ang.: (Organic) Light Emitting Diods), a także w budowie elementów typu RGB (ang.: Red Green Blue) o parametrach pozwalających wyeliminować problemy z poprawnym odwzorowaniem barw. Mogą one służyć do wytwarzania płaskich ekranów telewizyjnych i monitorów oraz konstrukcji niezwykle energooszczędnych źródeł światła. W wyniku działania światła słonecznego (z zakresu UV) na materiały fotoluminescencyjne, następują procesy prowadzące do emisji światła o barwie zależnej od składu, jak i budowy makrocząsteczki. Długotrwałe użytkowanie organicznych materiałów wykazujących zdolność luminescencji prowadzi do osłabienia właściwości emisyjnych (zmiana koloru lub zmniejszenie intensywności światła). Pożądane stało się zatem opracowanie nowych materiałów, które można dłużej wykorzystywać, unikając tych niepożądanych zjawisk. Dodatkowo rozpoczęto prace nad procedurami syntetycznymi pozwalającymi uzyskiwać materiały o kontrolowanej barwie emitowanego światła.

polimerowe materiały fotoluminescencyjne

Celem twórców wynalazku było uzyskanie organicznego materiału polimerowego wykazującego właściwości luminescencyjne oraz opracowanie procedur syntetycznych prowadzących do uzyskania materiałów o kontrolowanych właściwościach emisyjnych. Przełomem w tych pracach stało się odkrycie metody otrzymywania cyklicznego oligo(glicydolanu potasu) jako makroinicjatora, zawierającego szereg alkoksylanowych centrów aktywnych, zdolnych do inicjowania polimeryzacji oksiranów bądź tiiranów. Na tej drodze uzyskano układy gwiaździste (polietery bądź politioetery) z cyklicznym rdzeniem, od którego odchodzą ramiona boczne zawierające optycznie aktywny podstawnik oraz zakończone grupami metylowymi.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w produktach reakcji dominują układy o sześciu ramionach, natomiast najbardziej korzystne wyniki uzyskano stosując jako podstawnik optycznie aktywny grupę karbazylową.

ZALETY ROZWIĄZANIA

- transparentność otrzymywanego materiału polimerowego umożliwiająca  zastosowanie go jako tzw. dyskretnego produktu;

- efektywność użytkowania finalnego produktu – niewielkie ilości materiału polimerowego pozwalają uzyskać emisję o znaczącej intensywności;

- bardzo wysoka elastyczność umożliwiająca formowanie produktów o różnorodnych kształtach z wysokim stopniem odwzorowania detali;

- dobra rozpuszczalność, pomimo dużej masy cząsteczkowej, układu bez znaczącej zmiany właściwości emisyjnych;

- wysoka odporność korozyjna otrzymywanych warstw;

- materiał przyjazny środowisku (eko 2009 Medal).

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Wynalazek w postaci otrzymanego polimeru, po rozproszeniu w nieaktywnym optycznie i przeźroczystym polimerze handlowym, jak poli(metakrylan metylu) czy poliwęglan, tworzy nowy organiczny materiał fotoluminescencyjny. Produkt taki może znaleźć zastosowanie w optoelektronice oraz w produkcji fotoluminescencyjnych lakierów czy detektorów promieniowania ultrafioletowego.

OCHRONA PATENTOWA

Prezentowane rozwiązania zastrzeżone zostały w Urzędzie Patentowym RP zgłoszeniami patentowymi P.386942 z dnia 29.12.2008 r. oraz P.388642 z dnia 27.07.2009 r.

WSPÓŁTWÓRCY ROZWIĄZAŃ

Twórcy rozwiązania o zgłoszeniu patentowym P.386942: Andrzej Stolarzewic, Andrzej Swinarew, Beata Piekarnik, Juozas Gražulevičius, Ramūnas Lygaitis, Aušra Tomkevičienė, Danuta Sęk.

Twórcy rozwiązania o zgłoszeniu patentowym P.388642: Andrzej Stolarzewicz, Andrzej Swinarew, Beata Piekarnik, Magdalena Mielnik, Juozas Gražulevičius, Vytautas Getautis, Jurate Simokaitienė.

NAGRODY

Prezentowane rozwiązanie zostało nagrodzone:

Złotym Medalem na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Eureka Contest 2009” w konkursie „Brussels Eureka!”,

nagrodą I stopnia w VIII Edycji Międzynarodowego Konkursu „EKO 2009”,

medalem w V Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2010,

wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie "Student-Wynalazca" 2011.

Przedstawiane rozwiązanie stało się podstawą do uzyskania przez Uniwersytet Śląski tytułu Lidera Innowacji 2010.

DANE KONTAKTOWE rzecznik patentowy UŚ –Mariusz Grzesiczak tel. 500 335 056 mariusz.grzesiczak@us.edu.pl Biuro Współpracy z Gospodarką – Dariusz Laska tel. 512 104 418 dariusz.laska@us.edu.pl www.transfer.us.edu.pl